工作服质量要求

**一 春秋装工作服**

深蓝色 面料 40/2\*40/2 133\*72 全棉线卡 100%棉， 里料20\*20 60\*60 全棉里布 100%棉，工艺 包边制作，成衣免烫定型处理；上衣左上口袋上方刺绣单位名称“青岛特钢”，胸前、背后、袖口、腰部、裤脚均加反光条；生产厂工作服增加挂袢（可挂对讲机）

**二 安全员春秋装**

左上臂处预留臂章袢；胸前两侧口袋上方预留魔术贴，无单位名称刺绣；其他与春秋装工作服一致。

**三 夏装工作服**

浅灰色 面料60/2\*60/2 144\*76 全棉线卡 100%棉，工艺包边制作，成衣免烫定型处理；胸前、背后、袖口、腰部、裤脚均加反光条；上衣左上口袋上方刺绣单位名称“青岛特钢”；生产厂工作服增加挂袢（可挂对讲机）

**四 安全员夏装**

左上臂处预留臂章袢；胸前两侧口袋上方预留魔术贴，无单位名称刺绣；其他与夏装工作服一致。

**五 脱卸式棉衣**

深蓝色 面料20\*16 128\*60 全棉纱卡 100%棉 进口巴坯，里料40\*40 133\*72 全棉府绸 100%棉，内胆填充物：美国3M新雪丽 200克，工艺：活里活面，脱卸式，成衣免烫定型处理；左上刺绣单位名称“青岛特钢”。胸前、背后加反光条

**六 棉背心**

深蓝色 面料：全棉高密帆布 纱支21/2\*10 密度70\*42 加硬挺剂工艺； 里料：全棉格子布 内胆填充物：3M新雪丽200克 腰部前后加反光条

**七 阻燃防护服**

面料帆布 纱支21/2\*10 70\*42；满足国标GB 8965.1-2020，B级阻燃服阻燃性能。其他颜色、样式、反光条要求同春秋装工作服。

备注：

1. 反光条宽度3.5cm
2. 刺绣“青岛特钢”：红色；尺寸大小：长4.8cm，宽1.2cm
3. 阻燃防护服，随货需附第三方检测报告。其他工装随货附产量质量合格证。