| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E03102000001 | 罐装生石灰 |  | 吨 | 330000 |  | 年度标 |
| E03201000011 | 轻烧白云石粉 |  | 吨 | 170000 |  | 年度标 |

质量/技术要求：烧结用罐装生石灰（QGJT 0060-2024-04）

| 项目 | 质量要求 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
| CaO | ≥82.0% | 80.0%≤CaO＜82.0%时，每低1.0%降价2.0% |
|  |  | 78.0%≤CaO＜80.0%时，每低1.0%降价3.0% |
|  |  | CaO＜78.0%时，一次性扣货款30% |
| SiO2 | ≤4.5% | 5.5%≥SiO2＞4.5%时，每超1.0%降价2% |
|  |  | SiO2 ＞5.5%时，一次性扣货款30% |
| S | ≤0.20% | 每超0.01%降价0.2% |
| 烧损 | ≤10.5% | 每超0.1%降价0.1% |
| 粒度，0-3mm | ≥90.0% | 每低1.0%降价1.0% |

- 烧结用罐装轻烧白云石粉（QGJT 0061）

| 项目 | 质量要求 | 扣罚标准 |
| --- | --- | --- |
| CaO | ≥48.0% | 每低 1.0%降价 1% |
| MgO | ≥29.0% | 27.0%≤MgO＜29.0%时，每低 1.0%降价 1.5% |
|  |  | 25.0%≤MgO＜27.0%时，每低 1.0%降价 5% |
|  |  | MgO＜25.0%时，一次性扣货款 30% |
| SiO2 | ≤4.5% | 8.0%≥SiO2 ＞4.5%时，每超 1.0%降价 1% |
|  |  | 10.0%≥SiO2＞8.0%时，每超 1.0%降价 1.5% |
|  |  | SiO2＞10.0%时，一次性扣货款 50% |
| 烧损 | ≤14.0% | 每超 0.1%降价 0.1% |
| 粒度，0-3mm | ≥90.0% | 低于标准部分扣除相应货款 |

包装、储运、质量证明

（1）随货附带质量证明书，注明产品名称、主要理化指标、重量等。

（2）送货车辆按甲方要求执行。

（3）采用零库存管理方式