1、供货设备清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防脱碳涂料喷涂设备 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 除鳞机组（含除尘设备） |  |  |  |
| 1.2 | 喷枪机组 |  |  |  |
| 1.3 | 混合机组 |  |  |  |
| 1.4 | 动力系统 |  |  |  |
| 1.5 | 废物处理系统（含排污管路、废水、废料沉淀池（不锈钢）等回收处理设施） |  |  |  |
| 1.6 | 隔热装置、保温防冻设施 |  |  |  |

1.1乙方采用在线全自动喷涂系统，包含除鳞机组（含除尘设备）、喷枪机组、混合机组、动力系统、废物处理系统（含排污管路、废水、废料沉淀池（不锈钢）等回收处理设施）等组成的喷涂设备系统，及相应的隔热装置、保温防冻设施；根据现场环境提供基础设施设计、施工和安装图纸、方案，并指导现场安装；负责现场调试工作。

1.2甲方负责现场的清理、土建施工、设备安装工作；甲方将主供电源和需要互锁的信号接入到乙方机组设备（控制要求：钢坯启动时喷箱锁定不能移动，喷箱上下线时钢坯锁定不能移动）；甲方将主供水源接入到乙方机组设备；

1.3乙方负责提供所有安装附件，包含所有线缆、配管、电缆头、管路等。甲方提供电、水、气的接口。

2、技术要求：

2.1自然环境温度：最低-15℃，最高40℃

2.2试用钢坯：长度5.5-7.5米；断面尺寸160mm*160mm-180mm*240mm

2.3钢坯输送速度：0.4-0.8m/s

2.4钢坯温度 ：200℃以下可进行有效喷涂作业

2.5喷涂周期：达到要求喷涂厚度（0.25-0.5mm）时，钢坯的行进速度不得低于0.5m/s。

2.6钢坯喷涂所用涂料的指标

有效喷涂厚度：0.25~0.5mm/㎡；

适用涂料的理化指标：

涂料粘度：300~800厘泊 ；

粒度：≧300目；

涂料密度：1500~1600kg/m³；

有效喷涂厚度：0.25~0.5mm/㎡；

固体含量：≥50%；

2.7 脱碳指标（该条款主要和涂料有关，使用满足喷涂涂料的指标可达到以下指标即可）

| 钢种 | 弹簧钢 |  | 轴承钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 55SiCr | 60Si2Mn | GCr15 |
| 喷涂后总脱碳层厚度 | ≤0.5%D | ≤0.5%D | Φ5.5~10mm：≤0.03mm Φ11~26mm：≤0.06mm |
| 喷涂后全脱碳层厚度 | 0 | 0 | 0 |

以上要求中的指标为正常轧制的情况下参照L（5.5-7.5米）×W240mm×H180mm经过设备处理表面铁皮后的连铸钢坯，喷涂后计算得出的数据。生产工艺依据甲方目前的正常生产工艺进行指标的核算，剔除异常生产情况。

断面尺寸会根据连铸轻压下工艺有所变动，不影响指标的核算。

2.8 喷涂指标要求

2.8.1 喷涂流量控制：喷涂流量控制在0-1公斤/平方米范围可调，且钢坯表面喷涂均匀，喷涂连续。

2.8.2 150公斤（五组份以上）涂料用量连续喷涂测试，设备运行无故障，喷涂均匀无堵塞；吨钢有效用量≦1.8KG（不包括系统合理损耗）。

2.8.3 快速更换易损喷涂部件：喷嘴采用快速连接方式安装，方便更换备用部件，喷射角度可调。

2.9电机能效指标

供货电机能效指标符合国标一级能效，标准按照《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）执行。

2.10甲方提供介质参数：

a）净环水：压力0.2-0.4Mpa，流量：2m³/h，管径：DN25。

b）电：三相五线制380V 、配电功率小于120kw。

2.11 设备品牌要求

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 | Smc、艾默生、ASCO |  |
| 2 | 气动球阀 | - 中核苏阀、沪工阀门 |  |
| 3 | 喷涂罐 | 无 |  |
| 4 | 搅拌罐 | 无 |  |
| 5 | 气动隔膜泵 | 固瑞克、威尔顿 |  |
| 6 | 胶磨机 | 国优 |  |
| 7 | 空压机 | 柳州富达、浙江开山 |  |
| 8 | 储气罐 | 国优 |  |
| 9 | PLC | 西门子 |  |
| 10 | 触摸屏 | 西门子、台达、威纶通、昆仑通态 |  |
| 11 | 变频器 | 汇川、禾望、英威腾、海利普 |  |

3.3.7设备清单及技术指标

| 1 | 除磷机组+旋风式布袋除尘器 | 1套 | ¨快速清理钢坯上下表面氧化皮及浮尘； ¨简便操作，刷毛寿命大于45天，能够快速更换 ¨吹扫气压平稳、波动小，流量充足； ¨运行稳定、外排气体粉尘量达到生产环境要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2复合机组 | 1套 |  复合反应壶2：材质304不锈钢。容积＞0.5M3；有分散、混匀储存功能，电机变频控制；  胶磨机2：磨头材质304不锈钢；承压1Mpa；流量4.5M3/h；粒度可调；  隔膜泵2：流量4.5M3/h；扬程60M；工作温度0—100℃； ¨特制放料底阀，其他料阀必须衬四氟； ¨带自清洗功能。 |  |
| 3 | 喷涂机组 | 1套 | ¨喷涂罐2：材质304不锈钢，承压1Mpa;容积0.3M3； ¨喷枪架、模头各一副，电机变频控制，随动； ¨三合一组合阀4组，具有涂料、空气、水三者按程序进行分配有序工作的功能；  带自清洗功能；  可一键化操作，简便易维护； ¨特制放料底阀，料阀料路必须做涂料防粘结处理。 |
| 4 | 动能机组 | 1套 |  动力供给；提供2M3/h，不含水份压缩空气。配有储气罐。承压1Mpa； ¨ 降低控制气压波动影响。 |
| 5 | 电气 | 1套 | ¨电气控制柜一面；1800X1210X600mm； ¨自动化控制程序，带有界面人性化易操作（触摸屏10吋）； ¨称重模块4套（LCS-L2M 0.5T 12个,RW-JX03A 4个，PT01D-485 4个）； 电缆配套。 |