1、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 预估工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路交通标线 | ㎡ | 4600 |  |

1.1青岛特钢2025年厂区道路交通标线施划复新项目涉及的所有工作，包括但不限于经五路、经六路、纬二路等路面清理、交通标线施划等相关工作，最终达到使用要求。

1.2甲方负责提供施工用水、电接口，乙方负责由接口将线引至作业点。

2、技术要求：

- 2.1主要施工内容：

施划复新流程

（1）封路-设置安全区域：施工队到达施工现场后，应首先使用安全反光锥以及导

流标牌等安全工具将标线作业面隔离出来，以保证施工安全。

（2）施工准备融化标线涂料：在热熔釜中投入1/4-1/3的涂料，点火进行加热，

在涂料基本融化后，启动搅拌系统，同时增强火力，继续投入涂料至3/4的涂料桶容量，随时观察釜中温度，待升温到预定的施工温度后，开启放料门放料。

注意事项：

A、温度控制：熔融温度220-240°℃，出釜温度210-230°℃，敷设温度210-220℃；

B、禁止加热到过高的温度，避免涂料中有机物质的焦化、变质；

C、釜中涂料在出料温度下加热不宜超过2小时；

D、计划好投料数量，待施工结束时釜内涂料不宜过多，最好控制在总容积的1/3或者1/4 之内，避免下次长时间的加热导致能源的浪费。

清理旧线：为避免扬尘，使用吸尘辅助设备清除表面污染物。

清扫路面：接触面洁净是保证涂料能与路面结合牢固的前提。划线前必须将表面灰尘、沙粒等清洁干净。

（5）测量放线：测量定点放线，根据图纸定出基准点，保证标线线型流畅。导流标线、文字、标识等的放样，按图设计放出轮廓线，避免涂料超出样线，可沿样线周围粘贴胶带。

（6）在路面上用百米绳或者测距仪进行测量作业面并在适当的位置做出标记，放样时应保证实线横向偏位在±10mm之间，虚线纵向间距误差在土20mm之间，标线长度误差在0-20mm之间。

（7）涂底漆：增加粘合性，底油宽度应多于原标线至少2cm，底油后干燥20-30分钟，在进行施划标线作业。

- 下涂剂质量要求

| - 颜色 | - 固体含量（%） | - 涂布量（g/m²） | - 干燥时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 无色透明或琥珀色液体 | - 30±5 | - 150~200 | - ≤5 |

（8）热熔标线：将热熔手推车标线机上面加热点燃，对作业设备进行预加热5分

钟，然后将在热熔釜中加热熔融至施工温度的涂料放入喷涂标线机，同时将面撒的玻璃珠加入标线机上面的玻璃珠罐中，将划线机的导向杆调整到与预标线一致的位置，随后推动标线机，对作业面进行标线作业。

（9）恢复交通：标线施划完成，干燥20-30分钟后，收回反光锥以及导流标牌等

安全工具，清理现场施工垃圾，现场清理完毕，恢复交通。

2.2具体技术要求

2.2.1道路标线采用白色、黄色热熔漆划制，具体技术要求见表格：

- 熔标线技术要求

| - 项目 | - 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 标线涂料用量 | - 5.5KG/m² |  |
| - 涂层厚度 | - ≥2.0mm |  |
| - 玻璃珠撒布量 | - 0.6KG/m² | - D-HR 玻璃珠 0.3KG |
|  |  | - Type-2 玻璃珠0.3KG |

2.2.2各路段具体划线规格及要求：

- 厂区道路交通标线需施划复新清单

| 地址 | 位置 | 划线类型 | 名称 | 尺寸及样式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经五路 | 门口 | 4实4虚 | 外导流 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  |  |  | 内导流 |  |
|  | 门口-经一 |  | 边线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 虚线(长度/2) | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  | 纬一-纬二 |  | 边线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 虚线(长度/2) | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 直转箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  | 纬二-纬三 |  | 边线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 虚线(长度/2) | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 直转箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  | 纬三-纬四 |  | 边线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 虚线(长度/2) | 线宽为15cm，划2米空 4米 |

| 经六路 | 纬二-纬一 | 4实4虚 | 白实线 | 线宽为15cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 分道线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 直行箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  |  |  | 直左箭头 |  |
|  |  |  | 直右箭头 |  |
|  | 南口 |  | 白实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
| 纬二路 | 经一-经二 | 4实4虚 | 白实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 分道线 | 线宽为15cm |
|  | 经二-经三 |  | 白实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 直左箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  |  |  | 直右箭头 |  |
|  | 经三-经四 |  | 白实线 | 线宽为15cm |
|  |  | 4实4虚 | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 分道线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 直左箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  |  |  | 直右箭头 |  |
|  | 经四-经五 |  | 白实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 分道线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 直左箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  |  |  | 直右箭头 |  |
|  | 经五-经六 |  | 白实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 黄实线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 白虚线 | 线宽为15cm，划2米空 4米 |
|  |  |  | 斑马线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 停止线 | 线宽为40cm |
|  |  |  | 分道线 | 线宽为15cm |
|  |  |  | 直左箭头 | 图案按外轮廓的矩形面积计算 |
|  |  |  | 直右箭头 |  |

2.2.3标线尺寸及样式要求

（1）7m、9m宽道路中间单黄实线，与道路口变为虚线，黄线宽为15cm。

（2）14m、21m多车道道路中间双黄实线，与道路交叉口变为虚线，黄线宽为15cm，

黄线之间间隔为15cm。

（3）车道分界线为白色虚线，线宽15cm。

（4）车行道边缘线为白色实线，线宽为15cm。

（5）停止线为白色实线，线宽40cm，距离人行道200cm。

（6）斑马线宽度为40cm，线长5m，线间隔60cm。

（7）停止线距人行道2m，导向车道线长40cm，导向箭头重复两侧设置，第一组导

向箭头设置在距停车线5m处，第二组导向箭头应设置在禁止减缓车道线的微端。

（8）停车位按标准车位尺寸划制，线宽15cm。

（9）虚线按划2米空4米进行施划。

（10）指示标线（实线、虚线）按实际划线面积计算；人行横线按路宽面积计算，

网状线、导流线、菱形、导向箭头、字、图案按外轮廓的矩形面积计算，停车位按外围总面积的2/3计算。

2.2.4其他技术要求

2.2.4.1材料控制

（1）路面标线材料、颜色、状态等均须符合《道路交通标志和标线》GB5768-2009与GB51038-2015、部标《路面标线涂料》（JT/T280—2004）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2009）等国家标准及甲方要求。

（2）所有标线材料非经交通部检测中心检测合格的产品不予使用。

（3）所有施工材料甲方和监理不定期进行抽检，如检验结果不符合招标要求，则

本次节点工程款不予结算，并给予相应处罚，承担因整改过程中产生的一切费用。

2.2.4.2机械设备功能控制

（1）各类型标线设计厚度施工前调试刮板头刮力。

（2）热塑材料加温采用热熔釜加温。

（3）所有进场设备性能完好，如料斗、闸刀等核心零部件定期更新。

2.2.4.3技术控制

（1）标线宽度、虚线长度及间隔、点线长及间隔、特殊标线的图案、标记如箭头及字母等尺寸应按图纸要求、《道路交通标志和标线》（GB5768一2009与城市道路交

通标志和标线设置规范GB51038-2015）和甲方要求。

（2）道路标线热熔按（高级公路施工技术规程）1.1.1-1.4.1进行施工。热塑材料放在热熔釜内均匀加热至制造商推荐的温度。

（3）所有标线应具有顺直、平滑、光洁、均匀及精美的外观；湿膜厚度符合图纸

及甲方要求。

（4）中标单位的施工材料、施工工艺、施工过程及标线防滑效果、反光效果、耐磨系数须符合国家环保规定及《道路交通标志和标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2009等相关规范标准的要求。

2.2.4.4自然条件及气候影响控制

（1）气候影响、雨天、路面潮湿、尘埃大、风大，热塑型标线温度低于10℃时，

常温型标线温度低于1℃时，应暂时停止施工。

（2）标线施工时应确保道路交通畅通。设置标线的路面表面应干燥，无松散颗粒，

灰尘，沥青，油污或其他有害物质。遇有杂质，应使用强力吹风机清除。